| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt Holzschutzmittel: Bestätigt |
| VM-2 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-1 VB-2 | Quantität: 8 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Deckenpanelen Decke |  | MaP-2 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-10 MaP-11 MaP-23 MaP-33 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-7 MaP-9 MaP-12 MaP-17 MaP-19 MaP-20 MaP-21 MaP-22 MaP-24 MaP-26 MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-14 MaP-34 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-6 MaP-8 MaP-15 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Novilon Wand |  | MaP-13 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Teppichkleber Boden |  | MaP-16 MaP-18 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement/ LAP Elektrokasten |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Kunststoff Tank |  | VB-4 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-12 | LAP Elektrospeicherofen |  | VB-5 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | PU Schaum Wandanschluss |  | VB-6 | Quantität: | CP: Bestätigt |
| VM-14 | Verputz Wand |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 |  |  |  | Quantität: |  |