| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Deckenanschluss |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Fliesenkleber Fensterbank |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |