| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 MaP-16 MaP-23 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-2 MaP-7 MaP-24 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-8 MaP-13 MaP-18 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-9 MaP-11 MaP-14 MaP-19 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-10 MaP-12 MaP-15 MaP-20 MaP-21 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-25 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Fensterkitt Fenster |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Verputz Sockel |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Verputz Fassade |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Faserzement Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Dach |  | VB-11 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 4.80 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Korken Isolation Decke |  |  | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Anschlagkitt Fenster Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 | Holzschutzmittel Dachstock |  |  | Quantität: | Holzschutzmittel : Nicht eingestuft |
| VM-24 | Brandschutzklappen Kamin |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-25 | Heizbrenner Dichtung |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | Öltank Öltank |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PCB: Nicht eingestuft |
| VM-27 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Einbau neueren Datums Bodenaufbau |  | VB-1 VB-4 VB-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-30 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt Holzschutzmittel: Bestätigt |
| VM-31 | Rohranschlüsse Abzug |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-32 | Faserzement Fallrohr |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-33 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |