| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-8 MaP-12 MaP-15 MaP-19 MaP-22 MaP-26 MaP-33 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-9 MaP-13 MaP-16 MaP-20 MaP-23 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-6 MaP-10 MaP-17 MaP-24 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-11 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-7 MaP-25 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-14 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-31 | Quantität: 33 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Cushion Vinyl Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | LAP Brandschutzplatte |  | VB-2 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Flachdichtung Öltank |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-3 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-17 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-18 | Verputz Wand/ Decke |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Flachdichtung Heizkörper |  | VB-5 | Quantität: 12 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 2.40 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-20 | Fugendichtstoff Dilatations Fugen |  | MaP-32 | Quantität: | PCB: Widerlegt |