| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-11 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-9 MaP-12 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Klebstoffe Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |