| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad / WC OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche / WC EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Hobbyraum UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Bad / WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Bad / WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang OG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | gesamtes Geschoss EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Bad / WC OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang OG- UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | gesamtes Geschoss EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Flachdach DG Dach | Dach | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | gesamtes Haus DG-UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus OG-UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | Dusche UG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-10 | Dusche UG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |