| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 MaP-9 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-10 MaP-13 MaP-16 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-8 MaP-11 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-7 MaP-12 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Abdichtungsbahn Dach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-6 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Cheminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | Klebstoffe Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Floorflex Boden |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |