| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Plattenkleber Wand / Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |