| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 MaP-10 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-5 MaP-9 MaP-12 MaP-16 MaP-18 MaP-19 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-5 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-8 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | LAP Nachtspeicherofen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | LAP Wand |  | VB-4 | Quantität: 1 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Klebstoffe Boden |  | MaP-15 VB-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Cheminée |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Putz Decke |  | MaP-13 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Plattenkleber Wand/ Boden |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Faserzement Welleternit |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Abdichtungsbahn Flachdach |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |