| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Deckputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-5 MaP-9 MaP-11 MaP-13 MaP-15 MaP-17 MaP-19 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Grundputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 MaP-10 MaP-12 MaP-14 MaP-16 MaP-18 MaP-20 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Deckputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Grundputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Verputz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | LAP Brandschutzplatte |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-23 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |