| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Garage UG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Garage UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Küche/ Gang / Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Kaminzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Dusche / Sauna UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche/ Gang / Bad / Treppenhaus EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Kaminzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Fassade EG-OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Gang UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus UG- DG Nachspeicher Ofen | Nachtspeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Sauna UG Wand | Wand | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Küche/ Gang / Bad EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-11 | Treppenhaus / Gang / Schlafzimmer EG / OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-12 | Kaminzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Küche/ Gang / Bad / Treppenhaus EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-13 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-14 | Bad / WC EG / OG Wand / Boden | Wand/ Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-15 | Gartenhaus EG Dach | Welleternit | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-16 | Flachdach DG Dach | Flachdach | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-17 | Sauna UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |