| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Werkstatt UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Werkstatt UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Werkstatt UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang UG- OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Küche / Wohnzimner / Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang UG- OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche / Wohnzimner / Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Gesamtes Haus UG-DG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche / Wohnzimner / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-8 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |