| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Floorflex Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | LAP Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-9 MaP-18 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-10 MaP-17 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Wand / Decke |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-12 MaP-14 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Klebstoffe Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Wand |  | MaP-11 MaP-13 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Cheminée |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |