| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-4 MaP-8 MaP-11 MaP-13 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Decke |  | MaP-5 MaP-9 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Plattenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Klebstoffe Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |