| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-4 MaP-5 MaP-7 VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-1 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-12 MaP-17 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-6 MaP-9 MaP-10 MaP-16 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | LAP Elektrotableau |  | VB-3 VB-4 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-8 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Plattenkleber Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Dach |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Faserzement Fallrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |