| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Bad / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus UG- EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | WC/ Keller / Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Fassade UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Bad / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Gang / Treppenhaus UG- EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | WC/ Keller / Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Küche / Bad / WC EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  | 1995 | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Gesamter Keller UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Waschküche UG Lavabo | Lavabo | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-9 | WC/ Keller UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-10 | Dach DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |