| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus DG- UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Küche / Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Dusche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus DG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Anbau EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-2 | Sockel EG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-2 | Tankraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-3 | Dusche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Waschküche / Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Dusche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Küche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-5 | Ganzes Haus DG-UG Fensterkitt | Fenster | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |