| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Decke |  | MaP-1 MaP-7 MaP-10 MaP-12 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-6 MaP-9 MaP-11 MaP-14 MaP-17 MaP-19 MaP-21 MaP-23 MaP-27 MaP-28 MaP-29 MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-15 MaP-20 MaP-22 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-13 MaP-16 MaP-24 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Anschlagkitt Fenster |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |