| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Kamin |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 MaP-7 MaP-9 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-5 MaP-8 MaP-10 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Türblatt |  | VB-4 | Quantität: 5 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 4.00 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Lavabo |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Dach |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |