| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-2 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke und Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-7 MaP-8 MaP-10 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Teppichkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | LAP/ Faserzement Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | neueren Datums Heizsystem |  | VB-4 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-12 | Rohrummantelung Wasserleitungen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-11 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Grundputz Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Abdichtungsbahn Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Anschlagkitt Ranhmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-5 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Deckenpanelen Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Abflussrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | bituminöser Kleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Teppichkleber Boden |  | MaP-1 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-24 | Abdichtungsbahn Aussenwände |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-25 | Brandschutzplatte Cheminée |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |