| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fenster UG - OG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Fassde EG -DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Bad OG Boden | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | WC / Küche / Bad EG/ OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | WC/ Gang / Esszimmer / Treppenhaus EG/ OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | WC/ Gang / Esszimmer / Treppenhaus EG/ OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang / Wohnzimmer EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer / Schlafzimmer EG / OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Estrich DG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Dachrandabschluss DG Wand | Dachrandabschluss | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |