| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 | Quantität: 55 m² Aussagesicherheit: 81,53 % Risikomenge: 8.13 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Verputz Fassade |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Grundputz Wand |  | MaP-3 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: 100 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 80.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-5 | Quantität: 20 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Deckputz Wand |  | MaP-6 | Quantität: 35 m² Aussagesicherheit: 81,92 % Risikomenge: 5.06 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Deckputz Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Grundputz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Asbest Staub Schrank |  | MaP-10 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Asbest Staub Fenstersims |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Asbest Staub Arbeitsfläche |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Asbest Staub Kommode |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |