| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Badezimmer/ WC OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Balkon OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Badezimmer/ WC OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Treppenhaus/ Gang UG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer links OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer gerade aus OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | Treppenhaus/ Gang UG-OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Badezimmer/ WC OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Keller/ Waschküche/ Heizraum UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-11 | Werkstatt UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-12 | Gang/ WC/ Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt! | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Büro OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Zweilagig! | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Treppenhaus/ alle Zimmer EG-OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |