| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-8 MaP-9 MaP-13 MaP-14 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: 25 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 20.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Klebstoffe Boden |  | MaP-3 | Quantität: 16 m² Aussagesicherheit: 21,44 % Risikomenge: 2.51 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-7 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Klebstoffe Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Asbestschnüre Cheminée |  | VB-2 | Quantität: 2 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Kork Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Klebstoffe Boden |  | MaP-12 | Quantität: 4 m² Aussagesicherheit: 22,93 % Risikomenge: 0.62 m² | Asbest: Bestätigt |