| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Ganzes Haus UG-EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Gang/ Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Eingang UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | WC UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer/ Cheminée EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-2 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-3 | Gang/ Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Bad EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-4 | Küche UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Eingang UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Küche/ Bad EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Ganzes Haus UG-EG Decke | Decke | Kork Isolierung |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | WC UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Bad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | WC UG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-8 | Fassade EG Wand | Glasbausteine | Fugenmörtel |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-9 | Bad EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | Wintergarten EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-9 | Balkon EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-10 | Wintergarten EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-10 | Balkon EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-11 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-12 | Treppenhaus EG Boden | Abdeckung Pflanzen Beet | Natursteinplatte |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Fassade/ Dach EG-DG Wand/ Dach | Fassade/ Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |