| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 VB-5 | Quantität: 2 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-6 MaP-12 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-4 MaP-9 MaP-13 MaP-15 MaP-20 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-11 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-10 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Verputz Wand/ Decke |  | MaP-8 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Türblatt |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Asbest Schnur Speicherofen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-11 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-22 | Quantität: 26 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |