| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | LAP Elektrotableau |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Asbest Schnur Backofen |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Faserzement Brandschutzplatte |  | VB-10 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | technisches Textil Ofen |  | VB-11 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |