| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-9 MaP-13 MaP-16 MaP-21 MaP-28 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-10 MaP-19 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-4 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Kork Isolierung Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-12 MaP-18 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Deckputz Decke |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fugenmörtel Glasbausteine |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-17 MaP-24 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: 100 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 80.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Natursteinplatte Abdeckung Pflanzen Beet |  | VB-2 | Quantität: 3 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Faserzement Fassade/ Dach |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Verputz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |