| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-11 MaP-12 MaP-13 MaP-16 MaP-17 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-8 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-6 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |