| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-7 MaP-11 MaP-14 MaP-17 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-8 MaP-12 MaP-15 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Flachdichtung Öltank |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Türblatt |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Linoleum Boden |  | MaP-4 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Klebstoffe Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | LAP Brandschutzplatte |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Faserzement Unterdach |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-19 | Quantität: 24 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Faserzement Wand |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Faserzement Dach |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |