| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Spachtelmasse Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Faserzement Waschbecken |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Cushion Vinyl Boden | Mit Bituminösen Kleber! | MaP-4 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Verputz Wand |  | MaP-6 MaP-10 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Verputz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Linoleum Boden | Zweilagig! | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Klebstoffe Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Unterdach |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |