| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-2 MaP-3 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-7 MaP-10 MaP-12 MaP-15 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-8 MaP-11 MaP-13 MaP-16 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Türblatt |  | VB-1 | Quantität: 3 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 2.40 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Kork Isolation Decke |  | MaP-14 | Quantität: | PAK: Bestätigt |
| VM-12 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |