| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-12 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-9 MaP-15 MaP-16 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-8 MaP-10 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 0,5 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-11 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Plattenkleber Boden |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Klebstoffe Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |