| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Reduit EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-1 | Garage EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-2 | Eingang/ Reduit/ WC/ Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Waschküche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Bad OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Eingang/ Reduit/ WC/ Küche EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Gang/ Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche/ Esszimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Waschküche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Küche/ Esszimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Waschküche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Bad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Bad OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-7 | Bad EG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Esszimmer/ Küche DG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-8 | Waschküche EG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | WC OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer OG Speicherofen | Speicherofen | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Esszimmer DG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Ganzes Haus EG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |