| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | LAP mit Holzrahmen Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Flachdichtung Öltank |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | LAP Cheminée |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-6 | Quantität: 24 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Faserzement Wand/ Dach |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |