| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Grund- und Deckputz Wand |  | MaP-6 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Grund- und Deckputz Decke |  | MaP-7 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-5 MaP-10 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  | MaP-3 MaP-4 MaP-9 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Fassadenschindel |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-3 | Quantität: | Holzschutzmittel: Bestätigt |
| VM-8 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-18 | Quantität: 10 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | LAP Elektrokasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Abdichtungsbahn Dach |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Dach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | (elastische) Beläge Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Faserzement Fallrohr |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Teppichkleber Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |