| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt Holzschutzmittel: Bestätigt |
| VM-2 | Grund- und Deckputz Decke |  | MaP-1 MaP-5 MaP-9 MaP-15 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Grund- und Deckputz Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-10 MaP-13 MaP-14 MaP-16 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement / LAP Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Einbau jünger 1990 sämtliche Bauteile im UG |  | VB-3 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-8 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-9 | Faserzement Schindel |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Fenster- und Anschlagkitt Fenster |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-11 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Plattenkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |