| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-8 MaP-10 MaP-14 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | LAP Deckenlampe |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Deckputz Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-6 MaP-12 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | LAP Kachelofen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-11 | Quantität: 24 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-13 MaP-15 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |