| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-1 | Quantität: 22 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Grund- und Deckputz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-4 MaP-8 MaP-9 MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Teppichkleber Boden |  | MaP-5 MaP-12 MaP-13 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Dämmaterial Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Grund- und Deckputz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-14 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement/ LAP Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Bitumenmatte Balkenlager |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |