| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Grund & Deckputz Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Grund & Deckputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-3 | Quantität: 16 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Fassade |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | LAP Brandschutzkasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Flachdichtung Öltank |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Klebstoffe Tapete Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |