| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Gipsplatten mit Tapete Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Gipsplatte mit Deckputz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-10 MaP-17 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-8 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Linoleum Boden |  | MaP-7 MaP-15 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Flachdichtung Boiler |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-3 MaP-9 MaP-14 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |