| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 MaP-12 MaP-17 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-4 MaP-8 MaP-13 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-9 MaP-10 MaP-14 MaP-19 | Quantität: 10 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-11 MaP-16 | Quantität: 10 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-15 | Quantität: 6 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Dach |  | VB-1 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 4.80 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Plattenkleber Boden |  | MaP-21 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Plattenkleber Boden/ Sockel/ Wand |  | VB-3 VB-4 VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |