| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-5 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-3 MaP-8 MaP-11 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Wand/Decke |  | VB-1 VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-4 MaP-7 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Klebstoffe Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |