| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Grund- und Deckputz Wand und Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  | MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-8 | Quantität: 8 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Faserzement Brandschutz |  | VB-1 | Quantität: 2 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Schnüre Ölofen |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | LAP |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Verputz Sockel |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |