| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-1 MaP-6 MaP-7 MaP-13 MaP-18 MaP-22 MaP-27 MaP-31 MaP-32 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-2 MaP-8 MaP-14 MaP-19 MaP-23 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-10 MaP-15 MaP-20 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-11 MaP-16 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-12 MaP-17 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fensterkitt Fenster |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Türblatt |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement/LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Flachdichtung Öltank |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-4 | Quantität: 4 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Linoleum Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Plattenkleber Boden/Sockel/Wand | Nach 1990 Erstellt | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Floorflex Boden |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Faserzement Dachschindeln |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-21 | Quantität: 14 m² | Asbest: Bestätigt |