| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | LAP Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-7 MaP-11 MaP-13 MaP-14 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Faserzement Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-4 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-9 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-8 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Kachelofen |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Faserzement Unterdach |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Fassade |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |