| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-8 MaP-10 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Leichtbauelemente mit Tapete Decke |  | MaP-9 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Staub Fensterbank |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement/ LAP Cheminée |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |