| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 MaP-9 MaP-12 MaP-16 MaP-18 MaP-24 MaP-27 MaP-31 MaP-34 MaP-37 MaP-40 MaP-44 MaP-47 MaP-48 MaP-53 MaP-55 MaP-61 MaP-63 MaP-67 MaP-69 MaP-73 MaP-77 MaP-81 MaP-82 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 MaP-8 MaP-17 MaP-19 MaP-21 MaP-25 MaP-28 MaP-32 MaP-33 MaP-38 MaP-41 MaP-45 MaP-46 MaP-50 MaP-52 MaP-56 MaP-62 MaP-65 MaP-66 MaP-71 MaP-74 MaP-78 MaP-80 MaP-83 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-23 MaP-26 MaP-30 MaP-35 MaP-39 MaP-43 MaP-54 MaP-58 MaP-60 MaP-64 MaP-72 MaP-75 MaP-76 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-22 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Anschlagkitt Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Febsterkitt Fenster |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Putz Wand / Decke |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Asbestkarton Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-42 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Klebstoffe Wand |  | MaP-49 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-51 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-57 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-59 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-68 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Klebstoffe Wand |  | MaP-70 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-79 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |