| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: 80 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 64.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-11 MaP-20 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-8 MaP-12 MaP-16 MaP-18 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Klebstoffe Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-4 MaP-10 MaP-14 MaP-22 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-7 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Putz Decke |  | MaP-13 MaP-17 MaP-19 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Cheminée |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-11 | Plattenkleber Glasbausteine |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |