| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-7 MaP-8 MaP-13 MaP-17 MaP-19 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-5 MaP-10 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Floorflex Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-10 | Plattenkleber Boden |  | MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 VB-3 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Faserzement Türblatt |  | VB-5 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 4.80 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Klebstoffe Boden |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Faserzement Geländer |  | VB-6 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 6.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Faserzement Wassertrog |  | MaP-20 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Fensterkitt Fensterflügel |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |